校服质量标准信息

| 1 | 夏装（男女同款） |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 款式图-男女同款 |  |
| 1.2 | 主要原料： 上装面料：全棉珠地网眼 下装面料：毛圈布 |  |
| 1.3 | 颜色： 上衣：白色 下装：藏青 |  |
| 1.4 | 主要原料要求： 上衣面料：100%棉 克重：220g/㎡ 下装面料：75%棉25%聚酯纤维 克重：230g/㎡ |  |
| 1.5 | 说明：日常穿着吸湿透气，亲肤柔软，耐洗抗皱，夏季穿着舒适易打理 |  |
| 1.6 | 标识标准： 需标注产品名称、号型、面料成分及含量、执行标准、生产企业名称及地址、质量等级、洗涤说明等信息，标识清晰易读、不易脱落。 |  |
| 1.7 | 执行标准： GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》； GB/T 31888 《中小学生校服》等国家标准 |  |
| 2 | 春秋运动装（男女同款） |  |
| 2.1 | 款式图-男女同款 |  |
| 2.2 | 主要原料： 上装：空气层棉毛布 下装：空气层棉毛布 |  |
| 2.3 | 颜色： 上衣：枣红+深麻灰 下装：深麻灰 |  |
| 2.4 | 主要原料要求： 上衣面料：60%棉 40%聚酯纤维 克重：320g/㎡ 下装面料：60%棉 40%聚酯纤维 克重：320g/㎡ |  |
| 2.5 | 说明：材料环保自然。织物手感丰满厚实，布身厚实有型，柔软舒适，保暖性好、无卷边，结构稳定具有良好的服用性能。 |  |
| 2.6 | 标识标准： 需标注产品名称、号型、面料成分及含量、执行标准、生产企业名称及地址、质量等级、洗涤说明等信息，标识清晰易读、不易脱落。 |  |
| 2.7 | 执行标准： GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》； GB/T 31888 《中小学生校服》等国家标准 |  |
| 3 | 冬装及书包（男女同款） |  |
| 3.1 | 款式图-男女同款 |  |
| 3.2 | 主要原料： 上装：外皮面料：双线格春亚纺 里料：涤丝纺 内胆面料：双刷双摇超细摇粒绒 书包：聚酯纤维 |  |
| 3.3 | 颜色： 上衣：枣红+浅灰 内胆：藏青 书包：藏青红边 |  |
| 3.4 | 主要原料要求： 上衣面料：100%锦纶 里料：100%聚酯纤维 外皮克重：125g/㎡ 内胆面料：100%聚酯纤维 内胆面料克重：280g/㎡ 书包面料：100%聚酯纤维 |  |
| 3.5 | 说明：质地柔软，但不失挺括。内里采用超细抓绒，柔软护肤，透气保温，吸湿排汗，抗静电，无异味等优良性能。 |  |
| 3.6 | 标识标准： 需标注产品名称、号型、面料成分及含量、执行标准、生产企业名称及地址、质量等级、洗涤说明等信息，标识清晰易读、不易脱落。 |  |
| 3.7 | 执行标准： GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》； GB/T 31888 《中小学生校服》等国家标准 QB/T2858-2007《学生书袋》 |  |
| 4 | 正装 |  |
| 4.1 | 款式图-男 | 款式图-女 |
| 4.2 | 主要原料： 上装（衬衫）：弹力府绸 上装（背心）：全棉纱线 下装：厚型棉涤斜纹纱卡 上装（西装）：平纹华达呢 里料：涤丝纺 | 主要原料： 上装（衬衫）：弹力府绸 上装（背心）：全棉纱线 下装：T/R色织布 里料：有机棉汗布 上装（西装）：平纹华达呢 里料：涤丝纺 |
| 4.3 | 颜色： 上装（衬衫）：白色 上装（背心）：大红色 下装：藏青 上装（背心）：枣红 | 颜色： 上装（衬衫）：白色 上装（背心）：大红色 下装：藏青+红色 下装里料：藏青 上装（背心）：枣红 |
| 4.4 | 主要原料要求： 上衣（衬衫）面料：96.5%棉3.5%氨纶 克重：140g/㎡ 上衣（背心）面料：100%棉 克重：32支 下装面料：60%棉40%聚酯纤维 克重：270g/㎡ 上衣（西装）面料：外皮面料：100%聚酯纤维 里料：100%聚酯纤维 克重：245g/㎡ | 主要原料要求： 上衣（衬衫）面料：96.5%棉3.5%氨纶 克重：140g/㎡ 上衣（背心）面料：100%棉 克重：32支 下装面料：65%聚酯纤维35%粘胶纤维 里料：100%棉 克重：210g/㎡ 克重（里料）：150g/㎡ 上衣（西装）面料：外皮面料：100%聚酯纤维 里料：100%聚酯纤维 克重：245g/㎡ |
| 4.5 | 说明：弹力府绸面料，手感细腻、滑爽、易于清洗、柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。精梳棉，手感柔软，不易起球，穿着舒适，易洗涤，富有学生气质。 斜纹纱卡，布面匀整光洁，质朴柔和，定型稳定，吸湿耐磨，不缩水，易洗涤、易晾晒，进行了无氟防水处理，不磨毛。 平纹华达呢，织物坚牢、硬挺、平整，但弹性比较小，光泽一般，较为轻薄，耐磨性较好的同时也保持了良好的透气性 | 说明：弹力府绸面料，手感细腻、滑爽、易于清洗、柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。精梳棉，手感柔软，不易起球，穿着舒适，易洗涤，富有学生气质。 色织布面料，配色轻快自然又不失内敛，面料定型性好，色牢度高，悬垂感佳。 平纹华达呢，织物坚牢、硬挺、平整，但弹性比较小，光泽一般，较为轻薄，耐磨性较好的同时也保持了良好的透气性 |
| 4.6 | 标识标准： 需标注产品名称、号型、面料成分及含量、执行标准、生产企业名称及地址、质量等级、洗涤说明等信息，标识清晰易读、不易脱落。 | 标识标准： 需标注产品名称、号型、面料成分及含量、执行标准、生产企业名称及地址、质量等级、洗涤说明等信息，标识清晰易读、不易脱落。 |
| 4.7 | 执行标准： GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》； GB/T 31888 《中小学生校服》等国家标准 | 执行标准： GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》； GB/T 31888 《中小学生校服》等国家标准 |